Укладка продукции фабрики TREND.

1.0. Основные условия

1.1. Вся укладка начинается с определения температурных условий на стройплощадке

2.0. Инструменты

2.1. Инструменты для укладки мозаики

2.2. Инструменты для укладки агломератов

2.3. Подготовка клея для мозаики и агломератов

3.0. Подготовка основы для укладки

3.1. Подготовка

4.0. Отметка перед укладкой.

4.1. Предварительная отметка листов перед укладкой

5.0. Укладка мозаики.

5.1. Подготовка, разметка и нанесение клея

5.2. Укладка мозаики – лист с мозаикой 2х2 см

5.3 Укладка мозаики - бордюр + растяжка 2*2

5.4 Укладка мозаики 2*2

5.5 Укладка мозаики 1*1

5.6 Укладка смеси со вставками из золотой мозаики 2*2

5.7. Укладка мозаики – бордюр + панно + фон 1х1

5.8 Затирка поверхности и окончательная очистка

6.0. Укладка сложных элементов.

6.1. Неровная стена – мозаика 2х2

6.2. Душевой поддон – мозаика 2х2 – укладка полосами

6.3. Душевой поддон – мозаика 2х2 – укладка мозаики под 45 градусов

6.4. Целый лист + полоски – 2х2

6.5. Укладка по кругу

6.6. Совмещение мозаики с плитами из агломерата

7.0. Агломераты.

7.1. Размер 60х60 – вертикальная стена

7.2. Размер 300х60 – стена

7.3. Резка агломератов, укладка на полу и по криволинейным поверхностям

7.4. Пол 60х60 – криволинейные поверхности

7.5. 300х60 – криволинейная стена

8.0. Разное.

8.1. Укладка мозаики по ширине стены

8.2. Продукция для очистки

1.0. Основные условия:

- температурные,

- стяжка,

- гидроизоляция.

1.1. Вся укладка начинается с определения температурных условий на стройплощадке.

При укладке под открытым небом необходимо предусматривать, чтобы места, где используется материал, должны быть накрыты.

Стяжка должна быть полностью подготовлена. По стандартам необходимо выдерживать стяжку

- на основе цемента в течение 28 дней

- на основе бетона – 90 дней.

Также необходимо учитывать воздействие температур на различные укладочные материалы, т.е. следовать инструкциям по применению.

Если укладка происходит при температуре менее 100С, необходимо учитывать, что схватывание клея значительно замедляется, что соответственно увеличивает процесс укладки материала. При температуре укладки выше 350С необходимо производить укладку материала в утренние или  вечерние часы, избегая жарких дневных часов, что вызывает обезвоживание клея.

Необходимо быть также внимательными к воздействию ветров, что может привести к обезвоживанию клея. Это касается укладки мозаики на фасадах зданий и на кораблях.

В случае укладки мозаики в бассейнах структуру чаши необходимо испытать на впитываемость влаги. Необходимо учитывать, что бассейны, ванны, душевые поддоны и прочее необходимо гидроизолировать перед укладкой мозаики.

Перед шпатлевкой поверхности и дальнейшей укладкой материала поверхность должна быть тщательно очищена от всевозможных загрязнений, пыли, масла и т.д.

2.0. Инструменты.

2.1. Инструменты для укладки мозаики.

При укладки стеклянной мозаики используются следующие инструменты:

- болгарка с алмазным диском 115 мм,

- уровень,

- набор для замеров (метр, карандаш),

- уровневый шнур,

- щипцы для колки мозаики,

- нож,

- набор шпателей (зубчатый шпатель с квадратными зубцами 3 мм, резиновый шпатель для очистки и затирки поверхности),

- ванночка с колесиками и губки для очистки поверхности,

- электрический миксер низкой скорости для смешивания клея (миксер необходимо подобрать к используемому клею),

- клей TREND для мозаики.

Все инструменты должны быть очищены, удалена ржавчина.

2.2. Инструменты для укладки агломератов.

Используются следующие инструменты:

- болгарка с алмазным диском 230 мм для резки агломератов,

- угломер,

- инструмент для отметки,

- уровень,

- набор для измерений (метр, карандаш)

- уровневый шнур,

- набор шпателей (зубчатый шпатель с квадратными зубцами 10 мм, резиновый шпатель для очистки и затирки поверхности),

- ванночка с колесиками и губки для очистки поверхности,

- электрический миксер низкой скорости для смешивания клея (миксер необходимо подобрать к используемому клею),

- клей TREND для агломератов.

Все инструменты должны быть очищены, удалена ржавчина.

2.3. Подготовка клея для мозаики и агломератов.

Клей TREND для мозаики размешивается с водой в пропорции 6,75 литров воды на 25 кг клея. Клей TREND для агломератов размешивается с водой в пропорции 7 литров воды на 25 кг клея. Для смешивания клея используется миксер с низкой скоростью (миксер необходимо подобрать к используемому клею). Конечный продукт должен представлять собой кремообразную пасту (консистенция густой сметаны) и не должна стекать со шпателя. Запрещено после приготовления клея добавлять в него воду или другие компоненты, если клей застыл или загустел.

3.0. Подготовка основы для укладки.

3.1. Подготовка.

Основа должна быть идеально гладкая и однородная. На поверхности не должно быть волн, углублений, она должна быть идеально отшпатлевана  и выровнена. Шпатлевка необходима во всех случаям при подготовке поверхности для укладки для достижения абсолютной гладкости поверхности. Необходимо учитывать, что мозаика после укладки, в случае если поверхность не выровнена будет повторять все неровности. Выравнивание поверхности до укладки в последующем позволит сэкономить время. Клей TREND дает возможность наносить шпатлевку толщиной до 5 мм для корректировки дефектов поверхности. Эта фаза работ должна быть выполнена минимум за 24 часа до укладки материала. Для нанесения шпатлевки более толстым слоем необходимо использовать специальную продукцию  белого цвета. Мозаика всегда должна быть уложена на составы белого цвета, что не даст изменения цвета самой мозаики. Если при подготовки основы был использован серый или темный материал, то перед укладкой советуем отшпатлевать составом белого цвета.

4.0. Отметка перед укладкой.

4.1. Предварительная отметка листов перед укладкой.

Отметку начинают на полу путем выкладывания листов мозаики, которая должна быть далее уложена на стены, необходимо учитывать швы между листами мозаики. Замеренную цифру отмечают на стене и рисуют вертикальную и горизонтальную линии, означающие начало укладки. В зависимости от размеров помещения предварительную отметку можно производить различными инструментами, используя как простейший уровень, так и электронную систему отметок и лазера. Линии предварительной отметки необходимо наносить с особым вниманием, потому что от этого зависит конечный результат укладки.

5.0. Укладка мозаики.

5.1. Подготовка, разметка и нанесение клея.

Мозаика должна складировать в сухом и чистом помещении, коробки до укладки должны быть закрыты для предотвращения проникания пыли. Защищающий пакет также должен быть закрыт. Некоторое время мозаика должна находиться в том помещение, в котором  она будет уложена, пакет необходимо открыть т.к. это предохранит от появления конденсата при разности температур, либо от преждевременного высыхания клея в случае складирования в более теплом помещение. Затем на стене обозначают первый лист, с которого начнется укладка (по горизонтали и по вертикали). Обычно мозаику укладывают квадратами 3х3 листа. Перед укладкой необходимо всегда обозначать эти листы по вертикали и горизонтали. После того, как на поверхности предварительно отмечены листы, наносится клей - сначала гладкой стороной шпателя для равномерного нанесения клея, а затем зубчатым (квадратными зубцами 3х3 мм). Наносить клей необходимо до нужного слоя.

5.2. Укладка мозаики – лист с мозаикой 2х2 см.

После разметки, нанесения клея начинается укладка листов мозаики. Основа - пленка  должна быть повернута лицом к укладчику. Укладка должна производиться без заметного давления на мозаику, следя за предварительной разметкой на стене.

Правильно размешанный клей не даст листам мозаики сползать вниз. Резиновым шпателем ударяют по мозаики для лучшего приклеивания  к поверхности. Во время этих работ возможно корректировать неровности, возникшие при укладке. Клей не должен выступать из швов. Если это происходит, это значит, что используемый шпатель имеет очень большие зубцы или основа укладки неровная. Во время укладки возможно путем разрезания пленки корректировать мозаику. Необходимо производить данную операцию пока клей находиться в рабочем состоянии. Когда клей полностью высох – начинают удалять пленку с поверхности мозаики. После укладки до удаления пленки должно пройти не менее 3 часов. Пленка снимается по диагонали параллельно поверхности.

5.3 Укладка мозаики - бордюр + растяжка 2*2

На предварительно размеченную поверхность с нанесенным клеем, сначала укладываются модули с бордюра. Укладка должна происходить без излишнего давления шпателем на поверхность, строго следуя линиям предварительной разметки.

Затем укладываются листы с растяжкой, следуя за номерами, отмеченными на поверхности бумаги. Правильно размешанный клей предотвратит сползание листов. Резиновым шпателем достигают идеального примыкания мозаики к поверхности. Во время этой работы, возможно, корректировать неправильность, допущенную при укладке. Клей не должен выступать из швов. Если это произошло, то по причине или слишком больших зубцов шпателя, или неровности поверхности, или не правильно подобранного и использованного инструмента укладки. Если лист должен быть больше поверхности укладки, то, измерив, добавляем необходимую мозаику. На этой фазе можно корректировать, путем смещения листов, используя резиновый шпатель. Работу проводить деликатно постукивая, смещая, таким образом, листы. После застывания клея, удалить скотч с поверхности листов, который соединял листы с различными смесями растяжки.

Губкой, смоченной в  воде увлажнять поверхность до момента, когда бумага не начнет отставать от мозаики. С этого момента снимать бумагу с поверхности.

Влажной губкой очищать поверхность от остатков клея, на который была приклеена бумага.

После укладки возможно исправить дефекты, возникшие во время укладки.

Таким образом, удаляется старый клей, наносится новый, и вставляются кусочки мозаики.

5.4 Укладка мозаики 2*2

Перед укладкой, листы с дек. панно выкладывают на полу, следуя схеме укладки. По контуру дек. панно вырезают фон, который будет уложен с дек. панно. Затем нумеруют листы фона следуя нумерации листам дек. панно, листы соединяют скотчем. На предварительно размеченную поверхность наносится клей и начинается укладка дек. панно соединенного с фоном. Укладка производится согласно схеме. Укладка должна происходить без излишнего давления шпателем на поверхность, строго следуя линиям предварительной разметки. Правильно размешанный клей предотвратит сползание листов. Резиновым шпателем достигают идеального примыкания мозаики к поверхности. Во время этой работы, возможно, корректировать неправильность при укладке. Клей не должен выступать из швов. Если это произошло, то по причине или слишком больших зубцов шпателя, или неровности поверхности, или не правильно подобранного и использованного инструмента укладки. Укладка завершается приклеиванием оставшегося фона. На этой фазе можно корректировать, путем смещения листов, используя резиновый шпатель. Работу проводить, деликатно постукивая, смещая, таким образом, листы.

После застывания клея, удалить скотч с поверхности листов. Губкой, смоченной в  воде увлажнять поверхность до момента, когда бумага не начнет отставать от мозаики. С этого момента снимать бумагу с поверхности. Влажной губкой очищать поверхность от остатков клея, на который была приклеена бумага. После укладки, возможно, исправить дефекты, возникшие во время укладки.

5.5 Укладка мозаики 1*1

Следуя схеме укладки, выложить дек. панно на поверхности мозаики, которая будет являться фоном. Прорисовать контур дек. панно на поверхности фоновой мозаики. Пронумеровать листы с фоновой мозаикой. Удалить панно и вырезать прорисованный контур из фоновой мозаики используя болгарку с алмазным диском 115 мм. Перед окончательной укладкой проверить правильность резки. На предварительно размеченную поверхность наносится клей и начинается укладка фона декоративного панно. Укладка производится согласно схеме. Укладка должна происходить без излишнего давления шпателем на поверхность, строго следуя линиям предварительной разметки. Правильно размешанный клей предотвратит сползание листов. Резиновым шпателем достигают идеального примыкания мозаики к поверхности. Во время этой работы, возможно, корректировать неправильность при укладке. Клей не должен выступать из швов. Затем на обратную сторону декора наносится клей или затирка, клей наносится, следуя линиям мозаик. Излишки клея удаляются резиновым шпателем, легким давлением на поверхность. Затем листы с дек. панно укладываются согласно схеме. На этой фазе можно корректировать, путем смещения листов, используя резиновый шпатель. Работу проводить, деликатно постукивая, смещая, таким образом, листы. Чистым шпателем листы с дек. панно приглаживаются к поверхности укладки до достижения единого уровня декора с фоном. Губкой, смоченной в  воде увлажнять поверхность до момента, когда бумага не начнет отставать от мозаики. С этого момента снимать бумагу с поверхности. Влажной губкой очищать поверхность от остатков клея, на который была приклеена бумага. После укладки, возможно, исправить дефекты, возникшие во время укладки.

5.6 Укладка смеси со вставками из золотой мозаики 2*2

Укладку начинать с нанесения клея. В труднодоступных зонах клей наносится простым шпателем. Начинать укладку листов с мозаикой и золота одинаковой толщины, пленка должна быть повернута лицом к укладчику. Резиновым шпателем достигают идеального примыкания мозаики к поверхности. В сложных местах листы с мозаикой сначала режутся по размерам, а затем укладываются. Резка мозаики производится болгаркой с алмазным диском 115 мм. Щипцами мозаика колется на необходимые размеры, а затем укладывается. При ручной вставке золотой мозаики, мозаика сначала удаляется с поверхности, а затем заменяется на золотую. Клей не должен выступать из швов. Если это произошло, то по причине или слишком больших зубцов шпателя, или неровности поверхности, или не правильно подобранного и использованного инструмента укладки.

5.7. Укладка мозаики – бордюр + панно + фон 1х1.

Согласно схеме укладки на обратную поверхность наносится клей или затирка, затем излишки клея убираются резиновым шпателем, следуя предварительным отметкам на поверхность наносится клей, а затем укладываются листы с дек. панно согласно схеме укладки. Укладывать без излишнего давления, следя за рисунком. Резиновым шпателем листы пристукиваются к поверхности. Во время этой работы, возможно, корректировать укладку. Чистым шпателем пригладить листы мозаики до достижения единого уровня укладки. Затем укладывается фон. Следуя вышесказанным инструкциям, укладывается бордюр. Губкой, смоченной в  воде увлажнять поверхность до момента, когда бумага не начнет отставать от мозаики. С этого момента снимать бумагу с поверхности. Влажной губкой очищать поверхность от остатков клея, на который была приклеена бумага. После укладки, возможно, исправить дефекты, возникшие во время укладки. Используя металлический шпатель, поверхность дополнительно выравнивается.

5.8 Затирка поверхности и окончательная очистка

Необходимо выждать 24 часа для стен и 48 часов для пола, прежде чем производить затирку поверхности. Резиновым шпателем наносить затирку по вертикали и горизонтали легким давлением шпателя на поверхность. По диагонали снять излишки затирки. Когда затирка начнет застывать  (в среднем через 30-60 минут в зависимости от помещения), необходимо начать очищение поверхности, используя влажную губку, не вымывая затирку из швов. Важно делать эту фазу работы до момента высыхания затирки. Если возникли трудности очищения поверхности, необходимо для очищения использовать продукт на основе щелочи, следя за тем, чтобы этот щелочной раствор был немедленно удален с поверхности.

6.0. Укладка сложных элементов.

6.1. Неровная стена – мозаика 2х2.

Во многих случаях стены не идеально ровные. Тогда перед укладкой замеряют точные размеры листов, которые необходимо уложить, отмечают эти размеры на поверхности и прорисовывают линию. Затем лишнюю мозаику удаляют болгаркой с алмазным диском 115 мм. Далее наносится клей на поверхность укладки. После того, как клей уложен, начинается укладка мозаики. Укладка и последующая работа производится так же, как было описано выше.

6.2. Душевой поддон – мозаика 2х2 – укладка полосами.

Перед укладкой мозаики в душевом поддоне, необходимо предварительно выложить листы с мозаикой, следуя размерам поддона. Укладка мозаики производится, как было описано выше. При укладке мозаики по криволинейным поверхностям вырезаются полосы, которые слегка надрезаются для их дальнейшего искривления. Сложная укладка всегда подразумевает, что мозаика укладывается поштучно. Для вертикальных участков используется классическая техника, описанная выше. Далее поверхность затирается.

6.3. Душевой поддон – мозаика 2х2 – укладка мозаики под 45 градусов.

Для достижения эстетического эффекта между горизонтальными и вертикальными стенами, обычно укладывают кусок мозаики под 45 градусов. Для этого клей наносится специальным шпателем толщиной 2 см. На обратную сторону полосок наносится клей, и полоски наклеиваются.

6.4. Целый лист + полоски – 2х2.

Процесс укладки прямой производиться так же, как это было указано выше. Затем полукруглая поверхность укладывается полосами, предварительно разрезанными. Листы мозаики подгоняются по размеру, обрезаются алмазным диском и укладываются. То же самое делаем в местах с углами под 90 градусов.

6.5. Укладка по кругу.

Перед укладкой необходимо разрезать листы на полоски.

Затем поверхность контролируют и выравнивают до идеального состояния (обычно используя шкурку).

Укладка начинается с первой вертикальной стороны. Укладка производится, как было описано выше. Швы выравниваются путем разрезания пленки и смещения мозаик шпателем. Затем укладываются полоски с мозаикой. Пленка на поверхности полос частично надрезается. Таким образом, полоски повторяют форму искривления. Используя металлический шпатель, поверхность выравнивают. Используя технику укладки полосами, происходит дальнейшая укладка поверхности. Кусочки мозаики колются вручную и укладываются по поверхности.

Во время укладки отделение одной части от другой происходит путем использования различных цветов мозаики. Отделение вертикальной стены от горизонтальной дает большой эстетический эффект.

6.6. Совмещение мозаики с плитами из агломерата.

Так как толщина мозаики и агломерата разная, то сначала наносится клей для достижения одного конечного уровня мозаики с плитами. Затем поверхность выравнивается и после ее высыхания, наносится клей и затем как обычно укладывается мозаика.

7.0. Агломераты.

7.1. Размер 60х60 – вертикальная стена.

Перед укладкой стены производится предварительная разметка стен.

После этого наносится клей на стену. При этом используется зубчатый шпатель с квадратными зубцами 10 мм.

Для смешивания клея используется миксер с низкой скоростью (миксер необходимо подобрать к используемому клею). Конечный продукт должен представлять собой кремообразную пасту (консистенция густой сметаны) и не должна стекать со шпателя.

Запрещено после приготовления клея добавлять в него воду или другие компоненты, если клей застыл или загустел.

В тоже самое время необходимо нанести клей на обратную сторону плит (клей наносится гладкой стороной шпателя). Укладка производится со средним давлением на поверхность плит. Излишки клея необходимо сразу убирать с поверхности плит. Для сохранения ровного шва между плитами, в местах соприкосновения плит используют крестики. Поверхность очищается от излишков клея. После 24 часов поверхность затирают. После затирки поверхность так же очищается.

7.2. Размер 300х60 – стена.

После разметки поверхности приготавливается клей (как указано выше).

Вначале клей наносится на обратную сторону плиты и сразу же на стену, используя выше описанный шпатель.

Укладывать листы так же, как указано выше.

7.3. Резка агломератов, укладка на полу и по криволинейным поверхностям.

Прежде, чем обрезать плиту по необходимым размерам, ее выкладывают на поверхность, отмечают на изнаночной стороне заданный размер, а затем вырезают болгаркой с алмазным диском. Края обрабатывают тем же диском.

Последующая работа производится так же, как было описано выше. Край плиты под 45 градусов снимается алмазным диском (как это показано в фильме). Поверхность очищается и затирается.

7.4. Пол 60х60 – криволинейные поверхности.

Обозначить начало укладки плит. Выложить материал на поверхность без клея. Произвести необходимую разметку на поверхности плит. Используя выше описанную технику, отрезать листы. Проверить правильность обрезки. Далее все работы производят, как это описано выше.

7.5. 300х60 – криволинейная стена.

В данном случае радиус искривления не должен быть менее 1 м. Процесс нанесения клея – как описано выше. В то же самое время специальным феном производится равномерный разогрев обратной поверхности плиты. Расстояние между плитой и пламенем должна быть 20- 30 см. Время нагрева – 5 минут. Далее процесс укладки производят, как показано в фильме.

Края плит и сами плиты жестко закрепляются до момента застывания клея. После 24 часов поверхность затирается и очищается.

8.0. Разное.

8.1. Укладка мозаики по ширине стены.

Толщину стен подгоняют под размер целых мозаик.

8.2. Продукция для очистки.

Для очистки поверхности из мозаики и агломерата используют TREND CLEAN A.